PE 100 BORULARA

AİT TEKNİK ŞARTNAME

- PE 100 borular TS EN 12201-2 standardına uygun olacaktır. Ürünlerle ilgili TSE ve ISO belgeleri mutlaka verilecektir.

- PE 100 Boru işletme basıncı istenilen atm basıncında olacaktır.

- PE 100 borular güneş ışınlarına dayanıklı olacaktır.

- Hammadde özellikleri aşağıdaki şartları karşılamalıdır.

  - Boru imalinde kullanılacak hammadde, PE 100 sınıfı hammadde olmalıdır.

  - Yoğunluk ISO 1183-1 standardına göre olmalıdır.

  - Eriyik akış hızı (MFR), TS EN 12201-2’ye uygun olacak ve TS EN ISO 1133-1 standardına göre 190˚C/5 kg yük altında test edildiğinde bulunan değer 0,2-0,7 gr/10 dk. aralığında olacaktır. Üretilen PE 100 boru ile hammadde arasındaki oran ±%20’yi geçmeyecektir.

  - Kopma mukavemeti ISO 6259-1 Standardına uygun olmalıdır.

  - Kopma uzaması ISO 6259-1 standardına göre min % 350 olmalıdır.

  - Karbon siyahı miktarı ISO 6964 standardına göre test edildiğinde bulunan miktarın  % 2-%2,5 Aralığında olması gereklidir.

  - Borulardan alınan numuneler üzerinde karbon siyahı dağılım testi ISO 18553 standardına göre yapılacak.

  - Oksidasyon süresi ISO 11357-6 standardına göre test edildiğinde 200 0C de min. 20 dk olmalıdır.

- Boru iç hidrostatik basınç testi değerleri TS EN ISO 1167-1 standardı değerlerini sağlamalıdır.

- Boruların rengi siyah olacak ve gözle kontrol edildiğinde gövdenin her yerinde renk ve görünüm homojen olacaktır. Boruların üzerinde içme suyu iletiminde kullanıldığını belirtmek amacıyla mavi çizgiler bulunmalı. Üretimden sonra yapılacak harici çizgiler kabul edilmeyecektir.

- Boruların iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olacak, çukur, boşluk, derin çizik ve iz gibi kusurlar bulunmayacaktır.

- Boruların sağlığa uygunluğu Sağlık Bakanlığı raporu ile ispatlanmalıdır.

- Üretici firma kullanacağı hammaddenin tüm teknik özelliklerini belirten bilgi ve belgelerini PE 100 boruların muayene ve test aşamasından önce verecektir.

- Boruların üzerinde markası, işin adı, atü, üretim tarihi ve gerekli olan bilgiler yazılmalı.

- PE 100 Boruların malzeme ve imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 2

( İki ) yıl garanti edecektir.

- Boru kabulünde deney ve testler TSE ve ISO standartları çerçevesinde yapılacaktır.

- PE 100 boruların muayene ve kabullerinde ilgili şartnamede belirtilmiş olan standartlara göre masrafı yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere idarenin seçeceği akretide edilmiş bağımsız laboratuarlarda yaptırılacaktır.

  - Numune alma işlemi; sözleşmede belirtilen malzemelerin tamamının idareye ait olan depo veya depolara tesliminin tamamlanmasından sonra, İdare ve yüklenici firmanın temsilcileri tarafından gerçekleştirilecektir.

  - Kabul işlemleri için sunulmuş olan malzemelerle ilgili olarak; idare her tür çap ve sınıfa ait malzeme içerisinden numune alabilecek ve bunların şartnamede belirtilmiş olan testlerin tamamına tabi tutulmasını talep edebilecektir.

  - Bu işlemlerin yapılması idare ve yüklenici firma temsilcileri ile birlikte yapılacak olup yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

  - Laboratuar sonuçları ve hazırlanacak olan raporlarla ilgili olarak mal alımları muayene ve kabul yönetmeliğinin 18. maddesinde yer alan hakem laboratuar muayenesi hükmüne göre yapılacak olup, işlerin yapılması ile ilgili tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

  - Numune sonuçları uygun çıkmayan boruların tüm partisinin değişimi, hiçbir ücret talep etmeden birebir yüklenici tarafından sağlanacaktır.

  - İdare lüzum gördüğü takdirde üretimi her aşamada kontrol edebileceği gibi kullanılan malzemeyi nitelikleri bakımından konuda uzman kişilere tetkik ettirebilir.

- Nakliye sırasında hasara uğrayan malzeme yenileriyle yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilir.

- Nakliye yükleniciye ait olup, nakliye için yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.

- Teknik şartnamede verilmiş olan standartların tümünün yürürlükte olduğu varsayılmaktadır. İlgili standartların değişikliğe uğraması veya yürürlükten kaldırılması halinde değişikliğe uğramış olan veya yerini almış olan standartlar geçerli sayılacaktır.

- İş bu şartname 17 (onyedi) maddeden ibarettir.